**Baumsubstrat für überbaute, begehbare und befahrbare Flächen**

**Erzeugnis: FRANKEN Baumsubstrat 0-32**

Überbaubares Baumsubstrat entsprechend den FLL-Empfehlungen von 2010 für Pflanzgrubenbauweise 2 für Stadtbäume mit besonderen Ansprüchen

auf Basis von Lava, Tuff, Unterböden und gütegesichertem Kompost.

**… m³** **FRANKEN Baumsubstrat 0-32**

Schüttgewicht nach DIN 1097-3 1,10 t/m³ - 1,20 t/m³

Gewicht bei max. Wasserkapazität, verdichtet 1,60 t/m³ - 1,90 t/m³

Wasserkapazität 25 Vol-%

Salzgehalt 2 g/l

pH-Wert 7,6

Zu berücksichtigender Verdichtungsfaktor: 1,25

Einbaustärke\* … cm

Die Materialgleichwertigkeit ist durch ein Prüfzeugnis eines

unabhängigen Prüfinstitutes zu belegen.

**Liefernachweis:** FRASEBA GmbH

Lindigstrasse 4a

63801 Kleinostheim

Tel.: 06027-12177 50

E-Mail: verkauf@fraseba.de

‚\* Mindestdicke nach DIN 18916: 80 cm, nach FLL Richtlinie: 150cm